Материаловедение

(тесты)

I

1. Какое из перечисленных свойств металлов обеспечивает возможность их

успешной обработки давлением:

1. высокая прочность

2. высокая теплопроводность

3. высокое электросопротивление

4. высокая пластичность

5. хорошие литейные свойства

Правильный ответ (ПО): 4 (высокая пластичность)

2. Каково максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях (в %):

1. 6,67

2. 0,8

3. 2,14

4. 1,2

5. 4,3

ПО: 3 (2,14 %С)

3. Каково основное достоинство быстрорежущих сталей:

1. высокая твердость

2. коррозионная стойкость

3. высокая прочность

4. низкая стоимость

5. высокая теплостойкость

ПО: 5 (высокая теплостойкость)

4. Какая термическая обработка применяется для придания ответственным

стальным изделиям оптимальных механических и эксплуатационных свойств:

1. отжиг

2. закалка

3. нормализация

4. закалка + отпуск

5. горячая пластическая деформация

ПО: 4 (закалка +отпуск) т.к. обеспечивает оптимальное сочетание прочности, твердости и пластичности, ударной вязкости.

5. Какая характерная особенность баббита, серого чугуна и свинцовой бронзы

обусловливает возможность их применения для подшипников скольжения:

1. гетерогенная (неоднородная) структура

2. высокая твердость

3. низкая твердость

4. высокая пластичность

5. низкая температура плавления

ПО:  1 (гетерогенная структура) - такая структура, состоящая из мягких и твердых структурных составляющих, обеспечивает хорошее удержание смазки в зоне трения.

II

1. Что такое наклеп (нагартовка)?  Это:

1. упругая деформация

2. пластическое деформирование металла

3. холодная пластическая деформация

4. горячая пластическая  деформация

5. упрочнение металла в результате холодной пластической деформации

ПО: 5 (упрочнение металла в результате холодной пластической деформации)

2. Укажите все кристаллические фазы, присутствующие в железоуглеродистых

сплавах:

1. перлит

2. феррит

3. цементит

4. ледебурит

5. аустенит

ПО: 2, 3, 5 (феррит, цементит, аустенит)

3. Какую марку стали следует использовать для изготовления инструмента,

обрабатывающего детали на больших скоростях резания:

1. ХВГ

2. 08

3. У8

4. Р6М5

5. 45

ПО: 4 (Р6М5)

4. Какая обработка стальных изделий называется улучшением:

1. закалка + низкий отпуск

2. высокий отпуск

3. закалка + высокий отпуск

4. шлифовка поверхности

5. дробеструйная обработка

ПО: 3 (закалка + высокий отпуск)

5. Какой из перечисленных химических элементов обязательно присутствует

в латунях:

1. Fe

2. C

3. Zn

4. Al

5. Sn

ПО: 3 (Zn)

III

1. Какое из перечисленных свойств (параметров) в наибольшей степени

характеризует сопротивление материала хрупкому разрушению:

1. твердость

2. предел прочности

3. относительное удлинение

4. ударная вязкость

5. теплостойкость

ПО: 4 (ударная вязкость)

2. Какая технология применяется для получения изделий из ковкого чугуна:

1. холодная штамповка

2. горячая пластическая деформация

3. литьё

4. литьё с применением  модифицирования

5. длительный отжиг отливок из белого чугуна

ПО:  5 (длительный отжиг отливок из белого чугуна)

3. Из какого сплава следует изготовить режущи хирургический инструмент

многоразового использования:

1. У8

2. Д16

3. 12Х189Н10Т

4. 40Х13

5. ВЧ100

ПО: 4 (40Х13)

4. Какой вид термической обработки необходим для полной ликвидации

наклепа в металле:

1. низкий отпуск

2. закалка

3. рекристаллизационный отжиг

4. старение

5. нормализация

ПО: 3 (рекристаллизационный отжиг)

5. Какой из перечисленных сплавов принципиально не упрочняется

термической обработкой:

1. Д16

2. АМц

3. АКЧ-1

4. В95

5. АЛ8

ПО: 2 (АМц)

IV

1. Какие дефекты кристаллической решетки обеспечивают высокую

пластичность металлов:

1. вакансии

2. дислокации

3. атомы примесей

4. дислоцированные (междоузельные) атомы

5. границы зерен

ПО: 2 (дислокации)

2. Перечислите все типовые  структуры металлической основы различных

видов серых чугунов:

1. феррит

2. ледебурит

3. феррит + перлит

4. ледебурит + цементит  первичный

5. перлит

ПО: 1, 3, 5, (феррит, феррит + перлит, перлит)

3. Какую марку стали следует предпочесть для сварных конструкций,

работающих в агрессивных средах:

1. У8

2. 08

3. 12Х18Н10Т

4. 12Х18Н9

5. Ст1

ПО: 3 (12Х18Н10Т)

4. Какая структура получается при полной закалке доэвтектоидных сталей:

1. мартенсит + цементит вторичный

2. мартенсит

3. феррит + перлит

4. мартенсит + феррит

5. аустенит

ПО: 2 (мартенсит) получаемый в результате закалки стали.

5. Каково максимально возможное содержание Zn (в %) в однофазных

() латунях:

1. 0,8

2. 2,14

3. 6,67

4. 39

5. 45

ПО: 4 (39 % Zn)

V

1. Какой процесс приводит к полному возвращению свойств наклепанного

металла в исходное (до деформации) состояние:

1. нормализация

2. аустенизация

3. возврат

4. рекристаллизация

5. сфероидизация

ПО: 4 (рекристаллизация)

2. Какова цель модифицирования высокопрочных чугунов:

1. измельчение пластинок графита

2. получение перлитной структуры металлической основы

3. придание графитным включениям шаровидной формы

4. уменьшение количества цементита в структуре

5. устранение ледебурита в структуре

ПО: 3 (придание графитным включениям шаровидной формы)

3. Какую марку стали  следует предпочесть для изготовления недорогого

изделия методом холодной штамповки:

1. 08

2. Ст6

3. У8

4. 12Х18Н10Т

5. 45

ПО: 1 (сталь 08 с минимальным содержанием углерода)

4. Какую структуру должна иметь ответственная деталь из среднеуглеродистой

стали, работающая при динамических (ударных) нагрузках:

1. мартенсит

2. феррит + перлит

3. мартенсит + цементит вторичный

4. мартенсит отпуска

5. сорбит отпуска

ПО: 5 (сорбит отпуска или зернистый сорбит)

5. Какая заключительная операция термической обработки сообщает сплаву

Д16 максимальную прочность:

1. закалка

2. низкий отпуск

3. искусственное старение

4. естественное старение

5. рекристаллизационный отжиг

ПО: 4 (естественное старение)

VI

1. Какое из перечисленных утверждений неверно?

Холодная пластическая деформация:

1. повышает прочность металла

2. повышает электросопротивление

3. снижает пластичность

4. повышает ударную вязкость

5. повышает твердость

ПО: 4 (повышает ударную вязкость)

2. Наличием какой фазы в структуре серые чугуны отличаются от белых

1. феррит

2. графит

3. цементит

4. аустенит

5. мартенсит

ПО: 2 (графит)

3. Что такое теплостойкость сплава:

1. способность выдерживать высокие температуры

2. способность не изменять размеры изделия при нагревании

3. способность сохранять высокую твердость при длительном нагревании

4. способность не окисляться при высоких температурах

5. жаропрочность

ПО: 3 (способность сохранять высокую твердость при длительном нагревании)

4. Какая структура обеспечивает максимальную твердость доэвтектоидной

стали:

1. перлит + феррит

2. троостит

3. мартенсит отпуска

4. мартенсит

5. сорбит отпуска

ПО: 4 (мартенсит)

5. Какие две операции и в какой последовательности используются для

эффективного упрочнения сплавов типа дуралюмин:

1. отжиг

2. отпуск

3. закалка

4. обработка холодом

5. старение

ПО: 3, 5 (закалка + старение)

VII

1. Какой тип решетки имеет железо при комнатной температуре:

1. тетрагональная

2. простая кубическая

3. объемноцентрированная кубическая

4. гранецентрированная кубическая

5. гексагональная

ПО: 3 (объемноцентрированная кубическая)

2. С какой из перечисленных структур чугун должен обладать наибольшей

прочностью:

1. шаровидный графит (Г) + феррит (Ф)

2. шаровидный Г + перлит (П)

3. пластинчатый Г + П

4. хлопьевидный Г + Ф + П

5. хлопьевидный Г + Ф

ПО: 2 (шаровидный Г + П - высокопрочный чугун на перлитной основе)

3. Какой химический элемент преобладает в  сталях:

1. углерод

2. хром

3. железо

4. никель

5. кислород

ПО: 3 (железо)

4. Какая фаза должна обязательно присутствовать в стали при температуре

её нагрева под закалку:

1. мартенсит

2. цементит

3. феррит

4. аустенит

5. перлит

ПО: 2 - аустенит, т.к. в результате закалки он превращается в мартенсит, обеспечивающий максимальную твердость, что является целью закалки.

5. Какую структуру имеют латуни, обладающие наибольшей пластичностью:

1. однофазную 

2. однофазную 

3. двухфазную 

4. однофазную аустенитную

5. однофазную ферритную

ПО: 1 (однофазную )

VIII

1. Какой материал следует использовать для обшивки самолетов:

1. латунь

2. углеродистая сталь

3. высокопрочный чугун

4. дуралюмин

5. силумин

ПО: 4 - дуралюмин, т.к. он обладает высокой удельной прочностью (отношение прочности к удельному весу), хорошей коррозионной стойкостью и деформируемостью.

2. Укажите фазы, из которых формируется равновесная структура

углеродистых сталей и белых чугунов при нормальных температурах:

1. аустенит

2. феррит

3. цементит

4. мартенсит

5. перлит

ПО: 2, 3 (феррит и цементит)

3. Укажите, какую структуру должна иметь сталь У12 после грамотно

проведенной закалки:

1. перлит + цементит вторичный (П+Ц II)

2. мартенсит (М)

3. аустенит +  Ц II

4. М + Ц II

5. М + феррит

ПО: 4 (М + Ц II)

4. Измерение какого механического свойства используется обычно для

контроля качества термической  обработки:

1. прочность

2. твердость

3. пластичность

4. ударная вязкость

5. износостойкость

ПО: 2 (твердость)

5. Какой из перечисленных сплавов успешно используется в качестве

подшипникового (антифрикционного) материала:

1.У8

2. Л90

3. БрС30

4. Д16

5. ШХ15

ПО: 3 (БрС30 - свинцовая бронза)

IX

1. Как изменяются  твердость и пластичность углеродистых сталей с

увеличением содержания в них углерода:

1. твердость и пластичность растут

2. твердость и пластичность падают

3. твердость растет, пластичность падает

4. твердость падает, пластичность растет

5. твердость растет, пластичность не изменяется

ПО: 3 (твердость растет, пластичность падает)

2. Какова основная структурная составляющая углеродистых сталей в

равновесном (отожженном) состоянии при комнатной температуре:

1. феррит

2. цементит

3. перлит

4. аустенит

5. ледебурит

ПО: 3 (перлит)

3. По каким из перечисленных свойств серые чугуны выгодно отличаются

от углеродистых сталей:

1.стоимость

2. антифрикционные свойства

3. литейные свойства

4. обрабатываемость резанием

5. прочность

ПО: по всем, кроме 5 (прочность)

4. Как изменяется прочность и пластичность стали с повышением температуры

отпуска:

1. прочность и пластичность увеличиваются

2, прочность растет, пластичность падает

3. прочность падает, пластичность растет

4. прочность не изменяется, пластичность растет

5. прочность и пластичность  уменьшаются

ПО: 3 (прочность падает, пластичность растет)

5. Какой из перечисленных сплавов следует использовать для литых деталей

самолетов, переносных приборов и т.п.

1. СЧ10

2. У10

3. Д16

4. АЛ2

5. Л62

ПО: 4 (силумин - литейный Al - сплав)

X

1. В чем причина роста твердости сталей в равновесном (отожженном)

состоянии при увеличении содержания в них углерода:

1. уменьшается размер зерна

2. увеличивается  наклеп

3. в структуре появляется ледебурит

4. возрастает количество цементита в структуре

5. при большом количестве углерода в структуре появляется мартенсит

ПО:4 (возрастает количество цементита в структуре)

2. Какой из перечисленных материалов обладает наибольшей пластичностью:

1. эвтектоидная сталь

2. доэвтектоидная сталь

3. заэвтектоидная сталь

4. доэвтектический белый чугун

5. техническое железо

ПО: 5 (техническое железо)

3. Какой химический элемент (и в каком количестве) делает сталь

коррозионностойкой:

1. Mn

2. Ni

3. Cr

4. C

5. Ti

ПО: 3 (Cr в количестве  13%)

4. Расположите необходимые операции обработки стальных шестерен

в правильной последовательности:

1. закалка

2. цементация

3. высокий отпуск

4. средний отпуск

5. низкий отпуск

ПО: 2,1,5 (цементация - закалка - низкий отпуск)

5. Укажите два наиболее важных достоинства сплавов типа дуралюмин,

обусловивших их  широкое применение в качестве конструкционных

авиационных материалов:

1. высокая прочность

2. высокая твердость

3. хорошая ударная вязкость

4. высокая удельная прочность

5. коррозионная стойкость

ПО: 4.5 (высокая удельная прочность и коррозионная стойкость)